
附件1:

新型墙体材料产品目录

一、砖类
（一）非粘土烧结复合保温砖、非粘土烧结保温砖、非粘土烧结多孔砖、非粘土烧结空心砖（符合GB/T 29060、GB/T26538、GB/T13544、GB/T13545技术要求）。

注：非粘土是指粉煤灰、煤矸石、尾矿、建筑垃圾、工业副产石膏、河湖（渠）淤泥等固体废物。

（二）蒸压粉煤灰多孔砖、蒸压粉煤灰空心砖、蒸压粉煤灰砖（符合GB/26541、GB/T36535、JC239技术要求）。

（三）承重混凝土多孔砖、装饰混凝土砖（符合GB/T25779、GB/T24493技术要求）。

（四）烧结多孔砖、烧结空心砖（仅限彭阳县、隆德县、西吉县、泾源县、同心县、红寺堡区、海原县、盐池县，符合GB/T13544、GB/T13545技术要求）。

二、砌块类

（一）烧结复合保温砌块、烧结保温砌块、烧结多孔砌块、烧结空心砌块（符合GB/T 29060、GB/T26538、GB/T13544、GB/T13545技术要求）。

注：采用以煤矸石、粉煤灰、页岩、建筑渣土、河湖（渠）淤泥、建筑垃圾等为主要原料生产的产品。
（二）蒸压加气混凝土砌块、蒸压泡沫混凝土砌块（符合GB/T11968、GB/T29062技术要求）。

（三）石膏砌块（以脱硫石膏、磷石膏等化学石膏为原料,符合JC/T698技术要求）。

（四）烧结多孔砌块、烧结空心砌块（仅限彭阳县、隆德县、西吉县、泾源县、同心县、红寺堡区、海原县、盐池县，符合GB/T13544、GB/T13545技术要求）。

（五）蒸压粉煤灰空心砌块（符合GB/T36535技术要求）。

（六）普通混凝土小型空心砌块、轻集料混凝土小型空心砌块、粉煤灰混凝土小型空心砌块（仅限泾源县、隆德县、彭阳县、西吉县、海原县、同心县，其他地区不得用于24米以上的建筑非承重墙体，符合GB/T8239、GB/T15229、JC/T862技术要求，且抗压强度≥5Mpa,容重≤800kg／m³）。
三、板材类

（一）蒸压加气混凝土板（符合GB/T15762技术要求）。

（二）建筑用轻质隔墙条板（符合GB/T23451技术要求）和建筑隔墙用保温条板（符合GB/T23450技术要求）。

（三）外墙外保温系统用钢丝网架模塑聚苯乙烯板（符合GB/T26540技术要求）

（四）石膏空心条板（符合JC/T829技术要求）。

（五）玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板（简称GRC板，符合GB/T19631技术要求）。

（六）建筑用金属面绝热夹芯板（符合GB/T23932技术要求）。

（七）建筑平板。其中：纸面石膏板（符合GB/T9775技术要求）；纤维增强硅酸钙板（符合JC/T564.1、JC/T564.2技术要求）；纤维增强低碱度水泥建筑平板（符合JC/T626技术要求）；维纶纤维增强水泥平板（符合JC/T671技术要求）；纤维水泥平板（符合JC/T412.1、JC/T412.2技术要求）。
（八）建筑用U型玻璃（符合JC/T867技术要求）。
　四、其它

达到国家标准、行业标准和地方标准，符合产业政策，并经行业或省级有关部门鉴定通过的新型复合保温砌块（砖、板）、预制构件、装配式预制墙板（体）等墙体材料产品。

- 2 -

